# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

  - Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

a. Chủ đầu tư/bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Quang điện- Điện tử.

b. Tên gói thầu: “Gói thầu số 09: Mua sắm vật tư phụ liệu phục vụ sản xuất năm 2025”.

c. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh thường xuyên.

d. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

e. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

f. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

g. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

h. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quí III/2025.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Tên hàng hóa | Tên chỉ tiêu | Mức chỉ tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bông tinh chế GAOJITUZHIMAN |  |  |
|  |  | Hình dạng | Bông sợi dài, trắng mềm |
|  |  | Thành phần dầu và sáp | <0,03% |
|  |  | Độ PH | ≥7 |
|  |  | Độ ẩm | 5%-8% |
|  |  | Peroxide | không |
| 2 | Vật liệu tổng hợp màu đen. Kích thước tấm (mm): 370x600x0,8 |  |  |  |
|  |  | Kích thước | 370x600x0,8 |
|  |  | Hình dạng | Cao su màu đen |
|  |  | Chiều dày | 0,9-1mm |
|  |  | Mật độ sần (g/cm3) | 1,38 |
|  |  | Sức căng (N/cm2) | >800 |
| 3 | Keo BK-9 |  |  |
|  |  | Hình dạng ngoài | Khối nhớt đồng nhất từ xám đến trắng không lẫn tạp chất |
|  |  | Thời gian sống, không nhỏ hơn (giờ) | 2 |
|  |  | Dải nhiệt độ môi trường sử dụng | Từ -60oC đến 125oC |
|  |  | Khả năng chịu lực Mpa (Kg/cm2) | Từ 0,01 (0,1) đến 0,2 (2,0) |
|  |  | Độ dày lớp keo µm | Từ 30-100 |
|  |  | Độ bên cắt của các mối nối kết dính bằng hợp kiêm D16AT được anot hóa, kgf/cm2, không nhỏ hơn ở: |  |
|  |  | 20oC | 140 |
|  |  | 80oC | 55 |
|  |  | 125oC | 45 |
| 4 | Keo UT34 theo tiêu chuẩn ГOCT 24285-90 |  |  |  |
|  |  | Theo TCAD: OCT 3-1927-81 |  |
|  |  | Bột nhão gắn kín- Bột nhão Y34 |  |
|  |  | Chất lưu hoá – Didoxxit mangan |  |
|  |  | Chất tăng tốc lưu hoá – Guanidine (DPG) |  |
|  |  | Thời gian sống (giờ) | 3-20 |
|  |  | Thời gian làm việc: |  |
|  |  | ở nhiệt độ +700C (giờ) | 5000 |
|  |  | ở nhiệt độ +1000C (giờ) | 500-700 |
|  |  | ở nhiệt độ +1300C (giờ) | 50-100 |
|  |  | ở nhiệt độ +1500C (giờ) | 20-50 |
|  |  | Độ bền kéo đứt: |  |
|  |  | Với tác nhân lưu hóa dạng bột, không nhỏ hơn (Mpa) | 0,98 |
|  |  | Với tác nhân lưu hóa dạng bột nhảo, không nhỏ hơn (MPa) | 0,59 |
|  |  | Độ bền kéo bóc với hợp kim nhôm Д-16 anot hóa, không nhỏ hơn (kN/m) | 1,66 |
|  |  | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn (%) | 170 |
| 5 | Mỡ phòng bụi ПPОTOH 201 |  |  |  |
|  |  | Hình dạng ngoài | Mỡ màu nâu đồng nhất |
|  |  | Mật độ tại 20 oC, g/cm3 | 0,89 – 0,93 |
|  |  | Độ ổn định keo của dầu tách ra, %, không lớn hơn | 3 |
|  |  | Độ rửa sạch bằng nước tại 20 oC, không lớn hơn | 3 |
|  |  | Độ xuyên kim tại 20 ±5 oC, % | 180 - 250 |
|  |  | Độ bền điện môi, kV/mm, không nhỏ hơn | 10 |
|  |  | Hàm lượng tạp chất | Không có |
|  |  | Tác dụng ăn mòn kim loại | Không có |
|  |  | Nhiệt độ nhỏ giọt, oC, không thấp hơn | 100 |
|  |  | Độ nhớt hiệu dụng tại -20oC và gradien tốc độ 10 C1, Pa* c (P), không lớn hơn | 2500 |
|  |  | Độ bay hơi | Không quy định |
|  |  | Hàm lượng nước | Không quy định |
| 6 | Nhựa dán khởi phẩm |  |  |
|  |  | Ngoại quan | Màu vàng đậm |
|  |  | Nhiệt độ nhỏ giọt: | ≤65oC |
|  |  | Độ kim xuyên ở 25 oC: | 1,5÷2,0 |
| 7 | Nhựa gắn lăng kính |  |  |
|  |  | Ngoại quan | Màu vàng nhạt |
|  |  | Điểm nhỏ giọt | 64± 2 oC |
|  |  | Độ kim xuyên (1/10mm, 25o C, 30min) | 14-16 |
|  |  | Cường độ cắt (kg/cm2): | >20 |
| 8 | Nhựa gắn số 2 | Ngoại quan | Màu vàng nhạt |
|  |  | Điểm nhỏ giọt | ≤83oC |
|  |  | Độ kim xuyên (1/10mm, 25o C, 30min) | 1÷1,5 |
| 9 | Nhựa trét cứng | Thành phần |  |
|  |  | Nhựa đường | 8%±2% |
|  |  | Nhựa thông | 53%±2% |
|  |  | Sáp ong | 8%±2% |
|  |  | Dầu cao su | 1%±2% |
|  |  | Selezin | 30%±2% |
|  |  | Tính chất hóa lý |  |
|  |  | Nhiệt độ nhỏ giọt (0C), không nhỏ hơn | 78 |
|  |  | Độ kim xuyên ở 250C, 0,1mm | 7÷10 |
|  |  | Ăn mòn tấm đồng ở 1000C, 3h | 1a |
|  |  | Nhiệt độ hóa mềm (0C), không nhỏ hơn | 62 |
|  |  | Độ ly tích ở 50oC (giờ), không nhỏ hơn | 24 |
|  |  | Trạng thái | Dạng rắn đồng nhất |
| 10 | Nhựa trét mềm |  |  |
|  |  | Thành phần |  |
|  |  | Nhựa đường | 8%±2% |
|  |  | Nhựa thông | 16%±2% |
|  |  | Vazolin (KT) | 23%±2% |
|  |  | Dầu HD50 (MK-22) | 2%±2% |
|  |  | Dầu cao su | 2%±2% |
|  |  | Selezin | 49%±2% |
|  |  | Tính chất hóa lý |  |
|  |  | Nhiệt độ nhỏ giọt (0C), không nhỏ hơn | 70 |
|  |  | Độ kim xuyên ở 250C, 0,1mm | 35-75 |
|  |  | Ăn mòn tấm đồng ở 1000C, 3h | 1a |
|  |  | Nhiệt độ hóa mềm (0C), không nhỏ hơn | 62 |
|  |  | Độ ly tích ở 50oC (giờ), không nhỏ hơn | 24 |
|  |  | Trạng thái | Dạng rắn đồng nhất |
| 11 | Mỡ trục MT-3 |  |  |
|  |  | Hàm lượng nước, % | 0 |
|  |  | Chỉ số axit tổng, mgKOH/g | <0,1 |
|  |  | Acid và kiềm hóa tan trong nước %, mg/g mẫu | 0 |
|  |  | Nhiệt độ nhỏ giọt (0C) | ³76 |
|  |  | Độ kim xuyên ở 250C, 0,1mm | 80÷100 |
|  |  | Ăn mòn tấm đồng ở 1000C, 3h | 0 |
|  |  | Độ ly tích ở 500C không nhỏ hơn, giờ | 24 |
|  |  | Nhiệt độ hóa mềm (0C) | ≥67 |
|  |  | Màu sắc: | Mỡ đen |
| 6 | Nhựa dán khởi phẩm |  |  |
|  |  | Ngoại quan | Màu vàng đậm |
|  |  | Nhiệt độ nhỏ giọt: | ≤65oC |
|  |  | Độ kim xuyên ở 25 oC: | 1,5÷2,0 |
| 7 | Nhựa gắn lăng kính |  |  |
|  |  | Ngoại quan | Màu vàng nhạt |
|  |  | Điểm nhỏ giọt | 64± 2 oC |
|  |  | Độ kim xuyên (1/10mm, 25o C, 30min) | 14-16 |
|  |  | Cường độ cắt (kg/cm2): | >20 |
| 8 | Nhựa gắn số 2 |  |  |
|  |  | Ngoại quan | Màu vàng nhạt |
|  |  | Điểm nhỏ giọt | ≤83oC |
|  |  | Độ kim xuyên (1/10mm, 25o C, 30min) | 1÷1,5 |
| 9 | Nhựa trét cứng | Thành phần |  |
|  |  | Nhựa đường | 8%±2% |
|  |  | Nhựa thông | 53%±2% |
|  |  | Sáp ong | 8%±2% |
|  |  | Dầu cao su | 1%±2% |
|  |  | Selezin | 30%±2% |
|  |  | Tính chất hóa lý |  |
|  |  | Nhiệt độ nhỏ giọt (0C), không nhỏ hơn | 78 |
|  |  | Độ kim xuyên ở 250C, 0,1mm | 7÷10 |
|  |  | Ăn mòn tấm đồng ở 1000C, 3h | 1a |
|  |  | Nhiệt độ hóa mềm (0C), không nhỏ hơn | 62 |
|  |  | Độ ly tích ở 50oC (giờ), không nhỏ hơn | 24 |
|  |  | Trạng thái | Dạng rắn đồng nhất |
| 10 | Nhựa trét mềm |  |  |
|  |  | Thành phần |  |
|  |  | Nhựa đường | 8%±2% |
|  |  | Nhựa thông | 16%±2% |
|  |  | Vazolin (KT) | 23%±2% |
|  |  | Dầu HD50 (MK-22) | 2%±2% |
|  |  | Dầu cao su | 2%±2% |
|  |  | Selezin | 49%±2% |
|  |  | Tính chất hóa lý |  |
|  |  | Nhiệt độ nhỏ giọt (0C), không nhỏ hơn | 70 |
|  |  | Độ kim xuyên ở 250C, 0,1mm | 35-75 |
|  |  | Ăn mòn tấm đồng ở 1000C, 3h | 1a |
|  |  | Nhiệt độ hóa mềm (0C), không nhỏ hơn | 62 |
|  |  | Độ ly tích ở 50oC (giờ), không nhỏ hơn | 24 |
|  |  | Trạng thái | Dạng rắn đồng nhất |
| 11 | Mỡ trục MT-3 |  |  |
|  |  | Hàm lượng nước, % | 0 |
|  |  | Chỉ số axit tổng, mgKOH/g | <0,1 |
|  |  | Acid và kiềm hóa tan trong nước %, mg/g mẫu | 0 |
|  |  | Nhiệt độ nhỏ giọt (0C) | ³76 |
|  |  | Độ kim xuyên ở 250C, 0,1mm | 80÷100 |
|  |  | Ăn mòn tấm đồng ở 1000C, 3h | 0 |
|  |  | Độ ly tích ở 500C không nhỏ hơn, giờ | 24 |
|  |  | Nhiệt độ hóa mềm (0C) | ≥67 |
|  |  | Màu sắc: | Mỡ đen |

1.3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu đảm bảo bàn giao tại Kho Công ty TNHH MTV Quang điện – Điện tử, Tổ 2, P. Phú Diễn, TP. Hà Nội.

- Cam kết hàng hóa theo đúng yêu cầu của E-HSMT và đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng.

- Nhà thầu phải đổi sản phẩm mới 100% nếu sản phẩm do lỗi của nhà sản xuất hoặc quá trình vận chuyển, thiên tai….  Theo tỉ lệ đổi 1 ÷1 (Thời gian đổi bảo hành không quá 10 ngày sau khi 2 bên xác nhận nguyên nhân hàng hóa lỗi hỏng)

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Trước khi nhận hàng, Bên mời thầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa, bao gồm các bước:

+ Kiểm tra số lượng.

+ Kiểm tra hồ sơ sản phẩm.

+ Kiểm tra kỹ thuật: Kiểm tra đối chiếu các chỉ tiêu kỹ thuật so với hợp đồng và tiến hành gia công thử vật tư.