Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

[bookmark: _Hlk116309128]1. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu 41 - Mua sắm áo dệt kim nam các loại bảo đảm cho các đơn vị (vùng rét 2).
- Thuộc dự toán: Kế hoạch mua sắm vật chất quân nhu bổ sung, còn lại năm 2025.
- Chủ đầu tư: Cục Quân nhu/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.
- Địa điểm thực hiện: Tp. Hà Nội.
- Thời gian thực hiện gói thầu 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2025.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1 Yêu cầu về kỹ thuật chung 
a) Hàng hóa là hàng mới 100% từ năm 2025 trở về sau, chưa qua sử dụng;
b) Hàng hóa được sản xuất, gia công trong nước
c) Hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chi tiết nêu tại Mục 2.2 Chương V E-HSMT.
d) Nhà thầu nộp hàng mẫu:
Điều kiện bắt buộc: Hồ sơ dự thầu phải kèm theo sản phẩm mẫu được quy định cụ thể như sau:
1. Yêu cầu mẫu nguyên liệu 
- Vải dệt kim đơn CVC màu xanh lá cây ≥ 03 mét x khổ vải; Vải dệt kim đơn CVC màu xanh đậm ≥ 03 mét x khổ vải; 
- Vải Rib 1:1 màu xanh lá cây ≥ 03 mét x khổ vải; Vải Rib 1:1 màu xanh đậm ≥ 03 mét x khổ vải.
- Vải dệt kim đơn họa tiết đường kẻ ngang màu trắng và màu xanh nước biển ≥ 03 mét x khổ vải; Vải Ribbo màu trắng ≥ 03 mét x khổ vải.
- Vải Rib 1:1 màu olive sẫm ≥ 03 mét x khổ vải; Vải Rib 1:1 màu xanh đậm ≥ 03 mét x khổ vải; Vải Rib 1:1 màu tím than ≥ 03 mét x khổ vải.
- Vải Rib sọc màu olive sẫm ≥ 3 mét x khổ vải; Vải Rib sọc màu xanh đậm ≥ 3 mét x khổ vải; Vải Rib sọc màu tím than ≥ 3 mét x khổ vải.

2. Yêu cầu mẫu thành phẩm: 
- Áo lót dệt kim CVC K20 (cỡ 100): LQ-BP = 03 cái; PKKQ = 03 cái.
 - Áo lót dệt kim HSQ-BS nam HQ K16 (cỡ 100) = 03 cái
- Áo xuân thu SQ nam K13 (cỡ 4): LQ-BP = 03 cái; PKKQ = 03 cái; HQ-CSB = 03 cái.
* Quy định:
	- Nguyên liệu, phụ liệu: 
+ Vải: Mẫu ở dạng nguyên tấm, không được can ghép. Mẫu vải được ghi đầy đủ thông tin Nhà thầu, đóng dấu rõ ràng; vị trí ghi thông tin Nhà thầu, đóng dấu duy nhất trên mặt phải tại góc phải của mẫu vải cách biên và mép trên mảnh vải mẫu 5 cm;  2 đầu mép của mẫu nguyên liệu phải ở dạng thẳng, phẳng. Nghiêm cấm các hình thức đánh dấu, tạo sự khác biệt trên mẫu. 
- Thành phẩm: Trên 01 cái của từng sản phẩm mẫu kèm theo hồ sơ dự thầu (HSDT) được gắn nhãn tên Nhà thầu, cỡ và đóng dấu Nhà thầu tại vị trí gắn nhãn, cỡ. 02 cái của từng sản phẩm mẫu còn lại kèm theo HSDT chỉ gắn nhãn cỡ. Nghiêm cấm các hình thức đánh dấu, tạo sự khác biệt trên mẫu. 
* Mẫu thành phẩm dự thầu của Nhà thầu phải đồng nhất về màu sắc, đúng chủng loại nguyên liệu, phụ liệu với mẫu nguyên liệu, phụ liệu gửi kèm mẫu dự thầu. 
2.2 Bảng yêu cầu kỹ thuật cụ thể:
- Áo lót dệt kim CVC K20 theo tiêu chuẩn kỹ thuật SỬA ĐỔI 2:2020 TCQS 171:2012/TCHC/QN. 
- Áo lót dệt kim HSQ-BS nam HQ K16 theo theo tiêu chuẩn kỹ thuật TCQS 429:2023/TCHC/QN. 
- Áo xuân thu SQ nam K13 theo theo tiêu chuẩn kỹ thuật TCQS 212:2014/TCHC/QN.
- Chỉ may K20 theo tiêu chuẩn kỹ thuật TCQS 585:2020/TCHC/QN.
- Cúc nhựa K20 theo tiêu chuẩn kỹ thuật TCQS 585:2020/TCHC/QN.
- Thông báo số 446/TB-HC ngày 30/3/2018 của Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần; văn bản số 1623/QN-KT ngày 19/9/2022 của Cục Quân nhu. 
- Văn bản số 1623/QN-KT ngày 19/9/2022 của Cục Quân nhu.
Chủ đầu tư sẽ cung cấp tiêu chuẩn kỹ thuật và mẫu nguyên phụ liệu để Nhà thầu tham khảo tại Cục Quân nhu:  Số 5 Nguyên Tri Phương - phường Ba Đình - Tp.Hà Nội (sau 02 ngày đăng tải thông báo mời thầu); SĐT liên hệ 0982.175.555 (trong giờ hành chính).
Ghi chú:
Phương pháp kiểm tra đánh giá nguyên liệu, phụ liệu đối với các sản phẩm Áo lót dệt kim CVC K20; Áo lót dệt kim HSQ-BS nam HQ K16; áo xuân thu SQ nam K13. 
- Độ bền màu ánh sáng nhân tạo đánh giá dựa theo len chuẩn 8 cấp (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8): cấp 1 là kém nhất, cấp 8 là bền nhất.
- Độ bền màu giặt xà phòng, mồ hôi, nước biển, ma sát đánh giá dựa trên thước so màu gồm các cấp 1; 1-2; 2; 2-3; 3; 3-4; 4; 4-5; 5: cấp 1 là cấp kém nhất, cấp 5 là cấp tốt nhất.
- Độ dây màu của các chỉ tiêu bền màu giặt xà phòng, mồ hôi, nước biển chỉ đánh giá trên thành phần polyester, cotton và len
- Chuẩn Delta E: DE*, L*a*b*, D65.
- Mẫu màu chuẩn lưu tại cơ quan kỹ thuật của Chủ đầu tư (Cục Quân nhu) được đo độ lệch màu Delta E (ΔE) bằng máy so màu quang phổ và so màu với mẫu của Nhà thầu gửi kèm Hồ sơ dự thầu: Cách đo (ΔE), mẫu màu chuẩn lưu tại cơ quan Kỹ thuật của Chủ đầu tư Cục Quân nhu được gập hành 2 lớp và đo tại 3 vị trí khác nhau trên mẫu lấy kết quả bình quân. Sau đó đo sang mẫu dự thầu của Nhà thầu (mẫu của Nhà thầu cũng được gập thành 2 lớp) đo cũng tại 3 vị trí khác nhau trên mẫu của Nhà thầu; các điểm đo là những vị trí 2 cạnh biên (trái, phải) và điểm chính giữa mẫu.
3. Đóng gói:
- Áo lót dệt kim CVC K20 đóng gói theo SỬA ĐỔI 2:2020 TCQS 171:2012/TCHC/QN. 
- Áo lót dệt kim HSQ-BS nam HQ K16 đóng gói theo TCQS 429:2023/TCHC/QN. 
- Áo xuân thu SQ nam K13 đóng gói theo TCQS 212:2014/TCHC/QN.
4. Các yêu cầu khác
4.1 Thời gian bắt đầu giao hàng: Thời gian giao hàng không quá 30 ngày kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực.
4.2 Địa chỉ giao hàng:
[bookmark: _Toc68320562]Kho 205B - xã Ngọc Hồi - Tp. Hà Nội.
Kho 690 - Phường Gò Vấp - Tp. Hồ Chí Minh.
5. Cam kết đáp ứng điều khoản giữ bí mật thông tin: Nhà thầu có cam kết giữ bí mật thông tin các nội dung thông tin của hợp đồng được ký kết sau này. Trường hợp nhà thầu sử dụng hợp đồng này làm năng lực tham gia dự thầu của gói thầu khác, phải được sự đồng ý bằng văn bản của chủ đầu tư.
Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Nhà thầu cam kết chấp nhận tất cả các kiểm tra, kiểm thử và thử nghiệm do Chủ đầu tư tiến hành.
	- Chủ đầu tư sẽ kiểm tra, phân tích hàng mẫu do nhà thầu gửi cho Chủ đầu tư. Kết quả kiểm tra, phân tích làm cơ sở đánh giá về kỹ thuật của nhà thầu.

