YÊU CẦU KỸ THUẬT MỐC BÁO CÁP NGẦM

(Mốc báo hiệu cáp ngầm bằng gang; Mốc báo hiệu cáp ngầm bằng sứ)

1. Các yêu cầu chung:

a. Mốc bằng sứ:

-	Mốc báo cáp được làm bằng sứ tráng men.

-	Chữ in trên mốc báo cáp: Viền, chữ và mũi tên màu xanh, in chìm 1÷2 mm; nền màu trắng.

b. Mốc bằng gang:

-	Mốc báo cáp được làm bằng gang dày 5mm, đường kính 8mm.

-	Chữ in trên mốc báo cáp: Viền, chữ và mũi tên màu xanh, in chìm 1÷2 mm; nền màu trắng.

-	Trên mặt mốc gang bố trí 03 lỗ khoan chìm đường kính 4mm dùng để bắt vít nở thép 60x6mm.

2. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của mốc báo cáp:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị & cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I- Mốc bằng sứ |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 4 | Kiểu lắp đặt |  | Trên vỉa hè |  |
| 5 | Vật liệu |  | Sứ tráng men |  |
| 6 | Đường kính ngoài | mm | ≥ 80 |  |
| 7 | Chiều dày | mm | ≥ 40 |  |
| 8 | Chữ in trên mốc |  | Viền, chữ và mũi tên màu xanh, in chìm 1÷2 mm; nền màu trắng (Bản vẽ số 6, 8) |  |
|  | II- Mốc bằng gang |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêurõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 4 | Kiểu lắp đặt |  | Dưới lòng đường |  |
| 5 | Vật liệu |  | gang |  |
| 6 | Đường kính ngoài | mm | ≥ 120 |  |
| 7 | Chiều dày | mm | ≥ 10 |  |
| 8 | Chữ in trên mốc |  | Viền, chữ và mũi tên màu xanh, in chìm 1÷2 mm; nền màu trắng (Bản vẽ số 7) |  |