Chi tiết thông số kỹ thuật của thép Ray P24, L=9m/thanh:

1. Kích thước hình học của hàng hóa.

| Chủng loại | Kích thước mặt cắt (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chiều cao ray |  | Độ rộng đế ray |  | Độ rộng nấm ray |  | Độ cao nấm ray |  | Độ cao bụng ray |  | Độ cao đế ray | Độ dày bụng ray |  |  |
|  | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F | t |  |  |
| P24 | 107,00 |  | 92,00 |  | 51,00 |  |  |  |  |  |  | 10,90 |  |  |
| Dung sai | +1,0 -0,75 |  | ±2,0 |  | ±0,75 |  |  |  | ±0,5 |  |  |  |  |  |
| D F E X X 13o 13o t B c e C A |  |  |  |  |  |  |  | Ø22 L1 L2 |  |  |  |  |  |
| Chủng loại |  | Vị trí trọng tâm |  |  |  | Khoảng cách lỗ vít |  |  |  | Khoảng cách từ lỗ vít đến đầu mút ray |  |  | Đường kính lỗ vít |  |  |
|  |  | c |  | e |  | L2 |  |  |  | L1 |  |  | Ø |  |  |
|  |  | cm |  | cm |  | mm |  |  |  | mm |  |  | mm |  |  |
| P24 |  | 5,305 |  | 5,395 |  | 100 |  |  |  | 60 |  |  | 22 |  |  |
| Dung sai |  |  |  |  |  | ±2,0 |  |  |  |  |  |  | ±0,75 |  |  |

  - 2. Kích thước cơ lý.

| Chủng loại | Cường độ kháng kéo (бь) | Độ cứng Brinen (HB) | Thử nghiệm búa rơi |
| --- | --- | --- | --- |
| P24 | ≥685 | ≥197 | Không nứt gãy |